含矽酮高分子之水性PU的技術開發

功能性環保型樹脂是利用脂肪族二異氰酸鹽IPDI(Isophorone Diisocyanate)與聚醚二醇PPG-2000 (Polypropylene glycol-2000)，內含DMPA(2,2-dimethylol propanic acid)和不同分子量矽酮改質多元胺進行聚合反應，製造含矽烷鏈結和異氰酸鹽(NCO)為末端基之PU預聚合物。此預聚物為含矽酮之PU高分子預聚物，此後利用TEA(triethyl amine)來中和羧酸基，進而水性化，而形成含矽酮之水性PU化合物。另一方面使用CX-100水性PU架橋劑，可與含矽酮之水性PU的羧酸基進行開環架橋反應，形成網狀結構之矽酮高分子。進而比較各種不同添加量矽酮改質PU樹脂與CX-100水性PU架橋劑之應用性質。藉由矽酮高分子以及CX-100的添加量，可以量測其物理性質、物理性質及熱性質。利用矽酮高分子架橋後，對於高分子的改質及應用的探討。