以反應押出加工法增進聚硫化苯與耐隆12兩相間之相容性

本論文主要是探討具有雙官能基的反應性單體(glycidyl methacrylate、maleic anhydride)在摻合過程中所引發的「化學反應」,對摻合體微觀結構、熔解與結晶行為的影響。將摻合體以SEM、 DSC、DMA分析,以探討反應性單體在摻合系統中對摻合物的微觀結構、結晶與熔解行為、以及熱-機械行為的變化。而兩相之相容性的探討,以反相(phase inversion)的分散相測試分析為主。所謂之反相分析;為兩次加工將摻合物製成相反轉(phase inversion)將摻合物以甲酸熱洗萃取出 PA12,而所留下的分散相以FTIR、DSC檢測之。