強鹼催化下矽橡膠的胺解行為

本研究應用強鹼催化胺解反應裂解室溫熟化矽橡膠。由於立體阻礙,胺類完全裂解交聯結構順序為:一級胺>二級胺>三級胺。外部質傳阻力亦影響裂解速率,顯示此反應系統為擴散限制。裂解時間愈長產物之分子量愈小,環狀產物比率愈高,顯示交聯結構破壞後,咬尾環化反應為主反應;昇溫會增快反應的進行。 二乙基胺為裂解劑時,在KOH催化下,裂解時間七至十小時,所得直鏈產物平均分子量為七千至四千,產率約85%。裂解產物由GPC、FTIR及NMR分析其構造,確定高分子產物的主鏈是由二甲基矽氧重複單元構成,末端基為二乙胺基及羥基,低分子量產物為以D/sub 4/為主的環狀物。