溶劑極性對矽橡膠胺解反應之效應

本研究是將胺解反應應用於裂解二甲基聚矽氧橡膠交聯結構。 在胺解劑中加入乙醇,可使原本兩固一液的系統變成一固一液,大幅增加KOH的濃度,降低擴散阻力,裂解速率因此被加速;完全破壞矽橡膠交聯結構的時間,可由八小時減為二十五分鐘。這一裂解系統在極性溶劑環境下,咬尾效應大,主產物為環狀物,其中以D/sub 4/含量最高。若使用非極性溶劑,產物的末端極性官能基活性降低,故較不易發生環化反應,最後獲得主產物分子量為一萬七千,末端基為羥基與乙氧基。