ABS+20wt% PC/鋁鱗片複合材料之射出成型暨性質探討

本研究已成功製得ABS+20wt% PC/(24wt%， 30wt%)鋁鱗片之金屬化塑膠，其中鋁鱗片之平均展弦比為156。由顯微結構觀察發現鋁鱗片在射口易造成層間聚集，在澆道的堆積較不明顯，而在澆口與基材之分佈則較均勻；鋁鱗片含量24wt%因沒有形成導電網路故其遮蔽值及導電係數較低，而鋁鱗片含量30wt%易搭接形成導電網路，故其遮蔽值及導電係數較高，在0~200MHz高達50~60dB，在1500MHz約25dB。