以邊界元素法分析層狀結構界面上的裂紋

本論文顯示邊界元素技巧(boundary element technique)能夠分析在兩種材料界面上的裂紋 (bimaterial interface crack)。無論此裂紋是受到拉應 力、壓應力、剪應力或幾種應力同時作用,而且 無論此裂紋的上下界面是張開或是互相接觸,都 可以計算出裂紋的能量釋放率(energy release rate)G。在與目前已知的分析解作比較之後,發現 這種技巧所求出的G值具有良好的正確性。並且 本論文以這種數值技巧,分析層狀結構(layered solids)之間的界面裂紋在受壓應力作用下的能量 釋放率。