邊界限制有缺陷複合層板承受衝擊負荷之動態分析

本文係研究有缺陷複合層板承受平面應力及非同平面邊界為旋轉彈性支撐於大變形情況下承受衝擊負荷之暫態反應。研究中採用簡單高階剪變形理論，配合Von Karman大變形理論，並利用廣義雙重傅利葉級數法(The generalized double fourier series method)將位移函數假設成滿足邊界條件之傅利葉級數，對複合層板之能量加以分析，而推導出一組非線性代數方程組，再利用阮吉-庫達-費爾堡方法(Runge- kutta-fehlberg method)來逐步求解此方程組，以期了解複合層板在承受撞擊時整個接觸過程之行為。 在數值分析的過程中，利用赫茲接觸定律(Hertzian contact law)來決定接觸力與凹陷量的關係式，並描述衝擊物與複合層板之間的接觸行為，了解複合層板承受橫向衝擊負荷時的暫態反應，包括位移、速度、凹陷量與接觸力於不同時間之變化。 最後，文中以各種不同的衝擊速度、板之厚度、長寬比、缺陷量、初始應力、彈性係數、疊層角度與層數等情形來進行分析，探討於各種條件下對複合層板性質所產生的變化與衝擊行為對於複合層板所造成之接觸力、位移、速度與接觸時間長短的影響。