三種主動脈雙葉片人工心瓣脈動速度場及紊流應力分布之比較

劉佳興; 盧博堅; 朱樹勳

本研究針對雙葉片主動脈人工心瓣St. Jude Medical(SJM),CarboMedics(CM)和Edwards Tekna(modified Duromedics,DM)進行體外模擬之脈動流場量測。採用流場可視化定性觀察與二分量雷射測速儀(laser Doppler anemometer, LDA)定量量測。結果顯示, SJM、CM和DM均在動脈竇邊壁之側邊孔口流邊緣處形成較大之擾動。雖同為雙葉片人工心瓣,然彼此之葉片分離尾跡呈現不相同流況,此由於幾何形狀差異、開啟角度差異及支位置設計不同。整體而言,SJM之紊流擾動最小,其次CM、DM具有較大的紊流擾動。三種心瓣均達到破壞血球及血小板界限,這與臨床上發現之併發症相符。