巨分子混合溶液薄膜超過濾濾速行為之研究

薄膜超過濾程序，目前被廣泛應用於回收有用物質，如電著漆的回收、聚乙烯醇的回收等。這些程序中，其巨分子溶液為多成分混合物，而目前大部分有關超過濾濾速之探討，是針對單一巨分子溶液進行理論分析。本研究將對具兩種不同分子量之巨分子溶液系統進行超過濾實驗，分析其濾速行為並進行理論探討。本實驗系統採用管型無機薄膜模組，測試之巨分子溶質為Dextran T70及 Dextran T500兩種。在不同比例之溶質組成下進行濾速量測;實驗之操作參數包括進料濃度、進料速度及透膜壓差等。理論分析方面，將由傳統之邊界層模式，考慮濃度邊界層內濃度對物理性質影響之修正，得出改良邊界層阻力模式，以描述本系統之濾速行為。