溫度敏感型之幾丁聚醣水膠製備與性質研究

本研究利用無乳化劑乳化聚合來製備生物相容性佳且具備溫度敏感性質的的幾丁聚醣乳膠共聚物，一方面利用幾丁聚醣增加生物相容性，另一方面導入親水性單體PEGMA來提昇乳膠共聚物的LCST值。CS與NIPAAm共聚合的結果，其LCST值都約在32~33 degree C附近，與純PNIPAAm的LCST相差無幾，因此推測CS對LCST值的影響不大。CS、NIPAAm和PEGMA的乳膠共聚物，其LCST值大部分隨PEGMA的含量增加有提昇的效果，但因為單體反應性的不同，分別得到PNIPAAm-rich與PEGMA-rich的鏈段，而呈現兩段階段LCST。另外，觀察在不同反應時間取樣所得到產物的LCST值變化，發現除了10分鐘為一階段LCST之外，其餘皆為兩階段，而且隨反應時間增長，LCST值逐漸往低溫移動。