聚甲基丙烯酸甲酯／黏土複合材料流變行為探討

本研究嘗試將兩種無機黏土，分別是凹凸棒土與高嶺土，利用雙螺桿混練機以熔融混練法，製備PMMA/凹凸棒土與PMMA/高嶺土複合材料。藉由兩種不同的無機黏土，以及不同的添加量，探討各種高分子複合材料之融熔流變性質的差異性。依據ＸＲＤ的圖譜，未改質的黏土(凹凸棒土與高嶺土)就如同一般所常見之蒙脫土，其所顯示的插層效果並不明顯，甚至無法判別。以平板式流變儀對高分子複合材料進行的各項動態掃描測試，顯示出凹凸棒土與高嶺土所呈現的結果與蒙脫土並不完全雷同，其對於各種流變模數之增加效果似乎比起蒙脫土較為明顯。