利用鄰苯二甲酸酐修飾幾丁聚醣的反應研究

本研究是將幾丁聚醣溶於甲酸溶劑中，再加到N,N-二甲基甲醯胺與鄰苯二甲酸酐的溶液系統中，進行均相的化學反應修飾，利用鄰苯二甲酸酐與幾丁聚醣的胺基反應，藉此改善其有機溶劑溶解性，再利用幾丁聚醣上的氫氧基，來作進一步的化學接枝改質。針對產物作結構分析，結果顯示在高溫反應下，幾丁聚醣確實與鄰苯二甲酸酐有化學反應，且隨著酸酐量的增加而有轉化率增加的趨勢。反應後之產物可溶於如N,N-二甲基甲醯胺等有機溶劑。