PHB薄膜包覆四環素之藥物釋放

在本研究中，將生物分解性聚羥基丁酯(Poly(hydroxybutyrate)，PHB)及聚羥基丁酯-羥基戊酯(Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)，PHBV)於80℃溶解在溶劑中，降到室溫後加入四環素藥物，利用刮膜的方式製作不同含藥量的薄膜，然後在空氣中乾燥，再以真空烘箱移除殘餘溶劑。利用ATR-FTIR及SEM分析四環素在薄膜的分佈情況，結果發現四環素主要分佈在薄膜內部。在XRD分析中，觀察到在加入的四環素後，PHB及PHBV的結晶構造並沒有明顯的改變。在接觸角實驗中，純PHB或含藥物薄膜的上下表面皆為疏水性，並且發現含孔洞的上表面接觸角大於無孔洞的下表面接觸角。SEM則觀察加入四環素之後，在PHB及PHBV薄膜表面及淬斷面上的形態結構。最後在磷酸鹽緩衝溶液(PBS)中進行藥物釋放的實驗，PHB及PHBV藥物累積釋放量百分比在5天後分別達到80%及60%的釋放量，同時呈現一階釋放動力模型。