PMMA/CLAY奈米複合材料之流變性質與其加工混煉條件之關係

本研究將導電性填充料(鎳粉，Ni)摻混至熱塑性塑膠(聚丙烯,PP)，以製備具抗靜電特性的熱塑性塑膠。摻混的方法採熔融混煉法。然後用表面電阻儀來探測樣品的導電度是否有達到抗靜電的標準。用平行板式流變儀來量測儲存模數和損失模數。用拉伸測試機來量測其斷裂拉伸率和極限強度。由研究結果中發現，PP加入鎳粉255/525之後，材料的導電度提高，在鎳粉255/525摻混10wt％時表面電阻值為10/sup 11/～10/sup 12/ Ω/sq (Surface resistivity)，已經達到抗靜電的標準了(10/sup 5/～10/sup 12/ Ω/sq)，但是鎳粉255/525加的越多斷裂拉伸率和極限強度會下降。黏彈性也隨著鎳粉255/525的增加而下降。