無機膜過濾蛋白質溶液之結垢現象與濾速回復

本研究選用無機奈米薄膜，以連續式掃流過濾系統對蛋白質溶液進行過濾實驗，探討不同操作條件及溶液性質對濾速與薄膜結垢的影響，以尋求提升濾速之操作方式。首就蛋白質溶液於管式單通道無機薄膜過濾系統之濾速行為，討論操作參數(透膜壓差、濃度、pH值、掃流速度等)對濾速之影響，並定量薄膜結垢之阻力，找出適當之清洗方法。 結果顯示，NaOH溶液可有效清洗移除附著於膜上BSA之結垢，但隨著溶液濃度之增加也需提高NaOH清洗液之濃度。當操作流態為亂流時，BSA進料濃度對濾速之影響不大。在BSA與β-cyclodextrin的混合溶液系統中，薄膜對β-cyclodextrin之阻隔率隨溶液pH值不同而有所改變。以5k Da薄膜為例，當pH=6.87時，β-cyclodextrin之阻隔率高達80%，而當pH=10時，則有低於30%之阻隔率，這是因為BSA粒子形成之極化層緊密度不同所致。因此，選擇適當pH值可將BSA溶液中之小分子進行分離。