鎳在有機溶劑的電化學腐蝕動力學研究

本研究利用準穩態動電位掃描法、循環伏安法、電流中斷法及定電量脈衝法研究鎳電極在PC-LiClO/sub 4/及EC/DEC-LiPF/sub 6/等有機電解質溶液系統中的腐蝕動力學行為，並測取相關動力學參數。準穩態動電位掃描法顯示出鎳於 PC-LiClO/sub 4/系統，在4.3V時開始陽極氧化反應，其峰電流隨著LiClO/sub 4/濃度的增加而減小；至於EC/DEC-LiPF/sub 6/系統則在3.2V時開始反應，其峰電流亦隨著LiPF/sub 6/濃度旳增加而減小。在更高電位時，鎳電極在 EC/DEC-LiPF/sub 6/系統會發生鈍化。依電流中斷法所測得電雙層電容值示明在PC-LiClO/sub 4/系統，其C/sub dl/值大致上隨著LiClO/sub 4/濃度的提高而增加，R/sub f/則隨濃度增加而些微減小。EC/DEC-LiPF/sub 6 /系統的結果亦相類似。