檸檬酸先驅物法中酸鹼值與鋅添加量對製備MnFe/sub 2/O/sub 4/粉末之影響

本研究是以檸檬酸鹽先驅物法製備尖晶石結構具磁性的 MnFe/sub 2/O/sub 4/粉末, 並將製備之粉體以DSC與XRD分析。在此實驗結果中可知, Zn/sup 2+/的添加可以有效防止錳離子的氧化, 且起始溶液於鹼性的狀態下與酯化先驅物於350℃熱處理後可使我們得到結晶度較佳的MnFe/sub 2/O/sub 4/相態, 但於600℃熱處理後即產生熱分解, 無法得到單一的MnFe/sub 2/O/sub 4/相態。由實驗可知起始溶液添加5% Zn/sup 2+/於pH=11的狀態下經350℃熱處理為最佳的操作條件。