檸檬酸先驅物法中濃度和酸鹼值對製得YBa/sub 2/Cu/sub 3/O/sub 7-x/之影響

本實驗是以檸檬酸鹽先驅物法來製備YBa/sub 2/Cu/sub 3/O/sub 7-x/超導粉末, 並研究所得粉體之特性。檸檬酸鹽先驅物法中利用多元酸的官能基來鏊合水溶液中不同的金屬離子。鏊合後的陽離子在與多元醇類進行聚酯化反應,以達到均勻混合所需之金屬離子的目的; 然後經由適當的熱處理來製得所需的細微超導粉末。實驗中經由x-光繞射分析儀、氣體比重儀及熱分析儀等探究了初始溶液濃度和pH值與熱處理溫度和時間對粉體性質的影響。不論起始溶液的pH值, 350℃及600℃之主要相態皆為BaCO/sub 3/, 隨著溫度的增加, 其它雜相由單金屬氧化物轉變為相對之雙金屬氧化物或其他比例之三金屬氧化物相態。900℃時, 酸性溶液已得到YBa/sub 2/Cu/sub 3/O/sub 7/相態, 而在中性及鹼性溶液相態仍以BaCO/sub 3/為主, 繼續加熱至1,000℃仍無法得到YBa/sub 2/Cu/sub 3/O/sub 7/之相態, 由此可知樣品在酸性條件下比樣品在中性及鹼性條件下結果較佳。