高分子熔融體非線性黏彈行為之研究

本研究是以動態測試(dynamic frequency sweep test)以及Cole-Cole plot來研究高分子熔體之非線性黏彈行為。發現可由動態測試可得阻尼函數,若將此關係應用於Larson模式來預測高分子熔體之流變性質是可行的。此外,發現高分子熔體在非線性黏彈範圍下,其彈性性質比黏性性質明顯。