PPS／PA12摻合系統之相界面相容性反應研究與分析

本論文主要是研究在PPS/PA12摻合系統中, 加入反應性單體 MAH 及Styrene, 使得這兩種單體能藉由原位(In-situ)反應的方式, 在相界面間原位生成(In-situ formation)所需要的相容劑。並藉由熱溶洗出連續相的方法, 收集分散相, 以FTIR做相界面共聚物含量的定量分析。而動態機械分析(DMA)及微觀相型態(SEM)等測試, 則被用來探討相界面共聚物含量對摻合系統所造成的影響。研究結果發現:在PPS/PA12(30/70)摻合系統中, 加入MAH及Styrene單體, 可以大幅提高相界面含量, 而MAH與Styrene的最佳比例為 2:2 phr。動態機械分析顯示, 相界面共聚物含量增加, 會使得PPS與PA12的玻璃轉移溫度更相互靠近。而在微觀相形態的觀察, 則發現加入單體後, 相界面有變化顯示有相容性共聚物的生成。