以Sol-Gel法製成有機-無機混成材料

在本實驗中，由於可紫外光交聯硬化之Epoxy acrylate具有反應性之OH基，在Sn觸媒下（T-12）可與TEOS產生脫醇反應，因此產生Si-O-C得鍵結，在經由SOL-GEL法製備成有機-無機混成材料可產生良好之混成效果，經由SEM可觀察出SiO/sub 2/、粒徑大小10-20nm，可證實為奈米級複合材料，另外由TGA可證實SiO/sub 2/隨著TEOS增加而增加，薄膜硬度也隨之增加。