聚偏二氟乙烯接枝聚甲基丙烯酸甲酯之原子轉移自由基合成與其自組裝行為的探討 Study of Atom Transfer Free Radical Synthesis and Self-Assembly Behavior of PVDF-g-PMMA

本實驗以原子轉移自由基聚合法(Atom transfer radical polymerization, ATRP)合成聚偏二氟乙烯高分子與聚甲基丙烯酸甲酯之接枝共聚物。接枝共聚物的合成以傅利葉紅外線光譜儀(FTIR)與核磁共振光譜儀(NMR)鑑別接枝共聚物之化學結構。將接枝共聚物摻混聚甲基丙烯酸甲酯製成多孔性薄膜，由於接枝共聚物的自組裝行為(Self-assembly)，使得接枝共聚物與PMMA複合膜達到100nm以下的相分離層級，由FESEM觀察得知多孔性薄膜的截面孔洞約20至100nm之間且分佈均勻。