以原子轉移自由基聚合法合成聚偏二氟乙烯(PVDF)與聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)接枝共聚物之研究(II)

本實驗為利用原子轉移自由基聚合法(Atom transfer radical polymerization, ATRP)合成聚偏氟二乙烯(Polyvinylidene fluoride, PVDF)與聚甲基丙烯酸甲酯(Poly Methyl methacrylate, PMMA)之接枝共聚物。藉由改變觸媒系統與高分子溶液混合時間，設法合成出高接枝率之接枝共聚物。接枝共聚物以傅利葉紅外線光譜儀(FTIR)，證明接枝共聚物之合成。並且用示差掃瞄熱分析儀(DSC)及熱重損失分析儀(TGA)測量合成後的產物之熱性質的變化。用X射線電子能譜儀(XRD)偵測接枝共聚物之結晶型態改變，最後用粒徑分析儀(DLS)測量粒徑分佈。