利用不同界面活性劑提取嗜鹽菌中之PHA聚酯塑膠

本研究利用嗜鹽菌(Haloferax mediterranei)發酵生產生物分解性PHA聚酯塑膠，發酵菌液經凍乾後得到菌粉，再利用不同界面活性劑提取菌胞內之聚酯高分子。所使用的界面活性劑包括甜菜鹼、幾丁聚醣、卵磷脂、十八烷基三甲基銨四種界面活性劑,用量從0.06g到0.22g不等，探討用量對提取嗜鹽菌細胞中PHA效果之研究。並且將提取出來的PHA薄膜利用NMR、FTIR分析結構，GPC測其分子量，DSC測其T/sub g/、T/sub m/，T/sub c/並計算結晶度，TGA測其熱裂解溫度。