微生物發酵生產聚羥基烷酯之結構分析與熱性質

本實驗是針對以嗜鹽菌發酵生產的聚酯高分子，進行結構分析和熱性質測定。利用溶劑再沉澱法，分離出兩種PHBV共聚合體，分別含有10%及12%HV單元(PHBV10及PHBV12)，其中PHBV10佔有88%。而經GPC測定得到此PHBV共聚合體的分子量為57萬。另外實驗結果也證明菌粉中之聚酯高分子維持在無定形狀態，而經萃取出來後，即為一高度結晶之高分子，玻璃轉移溫度為0.56℃，熔點具有雙重溶解峰，熔點分別為133.5及143.5℃。