PVDF／PMMA摻合薄膜之物理性質研究

聚偏二氟乙烯（PVDF）/聚甲基丙醯酸甲酯（PMMA）為相容性極高，而且一般在融態時，被視為是互溶的高分子。本研究以乾式成膜程序，配製緻密形態的薄膜。利用場放射電子顯微鏡（FESEM），調頻微分掃描熱卡計（M-DSC）、及寬角度X光繞射（XRD）探討PVDF與PMMA摻混系統之熱性質與相行為。發現其玻璃轉移溫度有很大的，互相靠近的偏移。摻合體中PMMA玻璃轉移溫度，出現熱行為的鬆弛現象。摻合體薄膜在低於PMMA的玻璃轉化溫度下，約50oC的環境進行退火。隨退火時間的增長，熱行為的鬆弛顯出趨緩的現象。隨著PMMA含量增加，寬角度X光繞射的分析，證實聚偏二氟乙烯結晶形態由α形態轉變成受PMMA存在的影響，成為無晶形態。