生物可分解塑膠PHA之多孔性薄膜製備及其生醫應用(II)

本研究以浸漬相轉換法製備生物可分解性高分子－聚丁基烷酯(Poly(hydroxybutyrate；PHB)之多孔型薄膜，並應用電漿誘導接枝將薄膜表面改質使薄膜表面功能化。PHB薄膜之製備以氯仿為溶劑，乙醇為非溶劑。首先製作ethanol－chloroform－PHB成膜系統之相圖，利用其選定適當製膜液組成，並藉由改變製膜液之配製溫度，製備不同結構之薄膜。薄膜之孔隙結構、結晶性、機械強度、滲水性等皆加以分析探討，以了解這些物性與製膜程序之關係。其次我們以電漿誘導聚合法將聚丙烯酸接枝在PHB薄膜表面上，並藉由改變接枝條件如電漿處理時間、電漿功率、接枝反應時間、單體濃度等獲取最佳接枝條件，結果顯示最大接枝量可達0.48 mg/cm2。