水性聚胺基甲酸酯-奈米金微球的催化性質研究

本實驗成功製備含奈米金(GNPs)的水性聚胺基甲酸酯微球(WPU)。其中分別使用1,4-BD與含硫醇基的1-thioglycerol當鏈延長劑製備水性聚胺基甲酸酯微球，利用奈米金粒子與WPU微球上的官能基產生鍵結。WPU及WPU-GNPs的製備與性質進行分析，之後進行WPU-GNPs在催化反應的研究。從FT-IR、EA、GPC與DTS的結果顯示已成功製備出WPU微球，再利用DTS、UV-Vis、TEM和ESCA結果來說明GNPs附著在球表面上會提升微球在水中的分散穩定性。接著進行含不同奈米金濃度的WPU微球之催化反應。初步的結果顯示，低濃度奈米金會漸漸地減低催化能力，而較少量的WPU製備奈米金有高催化能力。此外，在一星期之後奈米金會聚集，導致降低催化能力。