以熔融插層法製備尼龍6／膨潤土納米複合材料

本研究利用插層劑與膨潤土作陽離子交換，再把不同量的尼龍6與已膨潤黏土作熔融插層，改變熱壓溫度和熱壓時間，製備尼龍6/膨潤土納米複合材料，由XRD圖探討膨潤土層間距離的變化。由XRD圖發現尼龍6/膨潤土的比例為50/ 50時，熱壓溫度為230℃以上時，膨潤土層間距離可達4.41nm。