H／sub 2／O-TEP-PVDF系統製作多孔型PVDF薄膜

我們製作聚偏二氟乙烯（PVDF）在水-磷酸三乙酯（TEP）溶液在常溫25℃中之相圖。並以浸漬-沉澱法來製備多孔型薄膜。薄膜的結構乃以電子顯微鏡加以觀察。結果顯示依製膜條件變化，薄膜可形成非對稱或對稱型結構。