The Reactive Blend of PPS／ABS

單純PPS/ABS物理性摻混,其分散相ABS的粒徑較大。而接枝MAH改質的摻合物,其分散相較小, MAH具有反應性官能基,在高分子間扮演著相容劑的角色,藉著化學鍵結的形成,使兩相更緊密的連結在一起。摻合物中PPS不定形態的部分增多,預期耐衝擊強度將得到改善。