The Reactive Blend of PPS／PA12

PPS/PA12的聚摻合,PA12分散相粒子的粒徑大小,不會因反應性單體(GMA、MAH)的加入而有明顯的變化,但是,其微觀相形態與熱行為卻有極大的差異。GMA與MAH具有雙官能基,藉此與聚摻合物中不同相的高分子以原位化學反應在界面形成PPS-PA12段式共聚合物充作相容劑,使PPS的結晶態有部分轉移成無定形態,有利於PPS的增韌效果。GMA會使PA12產生交聯反應,在PPS連續相中形成PA12第二分散相。