檸檬酸與乙二醇之添加對氣膠衍生ZrO／sub 2／之影響

在硝酸氧鋯的水溶液中加入檸檬酸與乙二醇且以800℃再熱解反應的溫度加熱其所形成的氣膠可得到實心的氣膠衍生氧化鋯粉體。直接從噴霧熱解體所得到的粉體仍存在著一些酯類。將這些粉體再加熱至700℃可以移除這些多餘的酯類。粉體的性質會藉由SEM、 TEM、FTIR和XRD來分析。