不同提取方法對噬鹽菌生產PHA的提取率及分子量的影響

聚羥基烷酯類[poly(hydroxyalkanoate)，PHA]，是微生物在其細胞中自行合成的一種聚酯類高分子，本實驗中採用不同的提取方法，將高分子由細胞中提取分離出來，探討分離效率及PHA產物結構。所採用的方法有：索氏萃取法、直接萃取法、氯仿/雙氧水處理法、氯仿/去離子處理法、界面活性劑法。經由這些方法所取得的PHA高分子利用FTIR、NMR等儀器來分析結構，GPC儀器測量PHA的分子量。最後比較不同的提取方法的優缺點及PHA的純度。