薄膜表面形態對微過濾中粒子結垢之影響

本研究利用薄膜阻塞模式，分析不同薄膜對微過濾中薄膜阻塞與粒子結垢之影響。實驗採用 PMMA粒子懸浮液與三種平均孔徑相近之薄膜：Isopore、Durapore和MF-Millipore進行恆壓過濾，探討薄膜阻塞模式與過濾阻力之差異，並建立薄膜阻塞圖探討阻塞指數、過濾速率與累積粒子量之關聯。阻塞指數可為阻力係數之單一函數。薄膜阻塞僅發生在過濾剛開始的期間，濾速或累積粒子量達臨界值時，阻塞指數突降至零，此時為濾餅過濾。同濾速下，因膜孔密度不同，阻塞指數 MF 最大，Isopore次之。若粒子累積量相同，則阻塞指數為Isopore最大，MF最小。比較三種薄膜臨界值發現：MF 臨界點發生在較低累積粒子量與較高濾速，而Isopore則反之。造成此差異為薄膜表面形態與孔道結構差異所致。