逆洗對沈浸式薄膜過濾性能之影響

本研究旨在探討逆洗的操作條件對沈浸式薄膜過濾效能的影響。以平均孔徑為5.6μm之薄膜過濾粒徑為5μm之聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)粒子為例，探討逆洗時間、逆洗頻率及逆洗通量等操作條件對濾速恢復與逆洗效率的影響。研究結果顯示：在過濾初期，過濾阻力之主要來源是薄膜的阻塞，等到過濾500秒後，則轉變成濾餅過濾模式，但薄膜孔洞阻塞之阻力仍佔總阻力之50%以上。操作在低逆洗通量時，長時間的逆洗比短時間的逆洗更能去除內部阻塞約達23%。比較第一次逆洗的濾速回升率，則在低逆洗通量下，可將濾速提升約39%，高逆洗通量則可將濾速提升約56%。而高逆洗通量對於附著在薄膜孔道內的粒子具有良好的沖刷效果，並可以有效的去除薄膜表面上的濾餅，故更能讓濾速提升；因此在長時間且高通量的逆洗條件之下，效率值平均可達40%，可以比低通量的逆洗高出2倍的效率值。