幾丁聚醣／丙烯酸接枝共聚合體的合成

本研究主要是以硝酸銨鈰為起始劑，合成出幾丁聚醣/丙烯酸接枝共聚合體。並對其共聚合體製成薄膜，用於吸附銅離子與鐵離子，藉此了解其吸附模式。另外進行細胞培養以了解共聚體是否有生物相容性。由實驗發現，幾丁聚醣比例較高的共聚合體對銅離子較具吸附能力。而丙烯酸含量較多的共聚合體則對鐵離子吸附性較佳。主因是共聚物中的聚丙烯酸羧酸基容易和鐵離子形成穩定的螯合物，進而吸附鐵離子。利用纖維母細胞培養生長48小時後發現細胞在共聚體上的生長情況並不佳，甚至比純幾丁聚醣還差。