Phosphorus and Nitrogen Containing Curing Agent for Aqueous- base Polyurethane System

本實驗在探討陰離子水性PU的改質,利用次亞乙胺(aizridine)含有(-NH-)官能基與三氯氧化磷(POCl/sub 3/ Phosphorus oxychloride)合成雙官能基及四官能基具次亞乙胺基衍生物作為反應型架橋劑。次亞乙胺在低pH時具有高反應性、高架橋性含磷、氮元素。利用空氣中二氧化碳降低水性 PU的pH值使次亞乙胺與羧酸(-COOH)形成交聯反應。此化合物可具有架橋和阻燃的雙效功能架橋劑。此添加架橋劑在水性PU於開放系統中不同 pH值粒徑及界達電位的變化。PU在室溫成膜後用萬能拉力機測試抗張強度、伸長率、極限斷裂強度及伸長度。並由膠含量、吸水率及吸水損失率、95%酒精吸收率、動態機械分析儀來比較架橋前後性質的改變、接觸角觀察膜表面親、疏水性。並利用環氧樹脂的親油性質滲入水性PU微胞內與胺基架橋另外加入親水性的磷氮架橋劑使微胞與微胞問也產生交聯以達到雙重架橋效果。在阻燃效果方面以極限需氧指數(L.O.I.)作為測試指標。