具防蝕功能含磷酸混成樹脂之研製

本計畫是以五氧化二磷(P/sub 2/O/sub 5/)與含羥基之單體或寡聚合物形成含磷酸之自由基硬化型化合物；分別以2-羥基乙基甲基丙烯酸酯(2-HEMA)與P/sub 2/O/sub 5/反應，生成含丙烯酸酯基之磷酸酯單體(HEMAPOH)，再以此單體與自由基硬化型環氧樹脂(Uv-epoxy)以加熱或照光的方式進行自由基架橋反應；另一配方則是以含壓克力基之環氧樹脂與五氧化二磷反應，生成含磷酸自由基硬化型環氧樹脂；第三種配方則是以HEMAPOH與環氧樹脂行開環反應，生成含P-OH(P在主鏈上)的自由基硬化型環氧樹脂。上述合成之單體或寡聚合物的探討，分別以/sup 1/H-NMR、/sup 13/C-NMR、/sup 31/P-NMR及FT-IR等光譜鑑定；以TGA來探討聚合物塗膜的熱性質，以膠含量及吸水和吸溶劑率來測試聚合物的物理性質。而在防蝕測試方面，是以5%的食鹽水，將已塗膜配方的鐵片浸泡其中，並記錄鐵片的鏽蝕狀況；並以電化學阻抗頻譜(Electrochemical impedance spectroscopy, EIS)來鑑定。此種經自由基硬化含磷酸之環氧樹脂塗膜與金屬表面的密著度極強，塗膜的耐候性、耐水性、耐溶劑性均有相當大的改善。本文以自由基硬化之環氧樹脂當做底漆，沒有溶劑排放汙染的困擾，所有的配方均成為塗膜的一部分；同時在常溫下，可與金屬表面形成兼具優良密著度與防蝕雙重功能的磷酸鹽膜；是屬節省能源、又具環保經濟的新型塗料。