聚胺基甲酸乙酯與環氧樹脂之相互摻合研究

我們試著合成亞克力聚胺基甲酸乙酯寡聚 合物,然後將這種寡聚合物與現成的亞克力環氧 樹脂作不同比例的摻合和接枝反應,並利用自由 基聚合反應,進行光硬化與熱硬化等製膜程序,製 作出各種不同性質的接枝共聚合物和摻合物。 由亞克力聚胺基甲酸乙酯寡聚合物和亞克 力環氧樹脂所聚合成的摻合物或接枝共聚合物, 從機械拉力、DSC和TG-DTA的測試中我們發現亞克 力聚胺基甲酸乙酯和環氧樹脂在相同重量比例 的條件下,所合成的摻合物和接枝聚合物,在抗張強度和熱力性質方面,接枝聚合物的性質較優良; 摻合物或接枝共聚合物隨著亞克力環氧樹脂含 量的增加,其抗張強度與熱穩定性都有明顯的增 進;光熱雙重硬化反應則使聚合物有較佳的機械 性質。其次利用可加熱變溫的偏光顯微鏡觀察因為分子間鍵結程度不同,而在不同溫度產生的 相分離現象;利用FTIR觀察光硬化和熱硬化過程中, 未飽和雙鍵隨著硬化時間增加而逐漸消失的情 形。最後再利用DSC分析摻合物與接枝聚合物的 玻璃轉移溫度。 本研究中探討了亞克力聚胺基甲酸乙酯和 亞克力環氧樹脂相互摻合與接枝反應後的一些 改質結果;也提供了一種改質的加工方式和分子 間鍵結程度的觀察方法。