含雙環氮丙烷官能基之水性PU架橋劑合成與應用

本研究之內容為合成含雙環氮丙烷(azetidinyl)官能基的水性PU樹脂架橋劑並將其應用於水性PU樹脂當中，環氮丙烷官能基能夠與水性PU樹脂上所懸掛的羧酸基於常溫下進行開環反應，進而使其PU樹脂架橋反應的形成。在本研究當中將以FT-NMR、FT-IR鑑定各步驟產物之確立，而各添加不同比例架橋劑之PU樹脂之差異性，其物理性質方面將以膠含量、吸水率、對水損失率、吸乙醇率、對乙醇損失率及硬度進行分析比較、機械性質方面將以抗張應力與抗張應變進行探討、最後於熱性質分析將以熱重分析加以探討。