單液型常溫可架橋之水性高分子油墨製備開發與研究

染料在水相中之溶解度或分散性，在油墨應用之展色性影響頗為重要;可是在水性油墨用途時，溶解性良好之染料卻有油墨色牢度較差的現象，因此水性油墨面臨展色性和色牢度兩者無法兼備的困境。因此本研究係利用含羧酸基之水性高分子材料上之異氰酸酯或環氧基等反應性官能基與染料之官能基進行加成反應，使染料成為水性高分子的一部份，此種改良型水性高分子染料，具有良好之水分散性，使得此種改良型水性高分子染料在水相中與自行製備之水性高分子架橋劑形成單液型常溫可架橋之水性高分子油墨，此新型水性高分子油墨配方在水相之安定性和展色性兩者均佳，進而在油墨印刷，書寫或染印等應用時，經乾燥時則產生高分子架橋反應，使此水性高分子油墨變成耐水性極佳之圖案或文字。本研究製備穩定的單液型常溫可架橋之水性高分子油墨，不僅符合環保，安全和工業衛生等要求，而且同時也解決傳統水性油墨所造成不耐水的困擾。