以微波處理焚化飛灰資源化之研究

何松岳; 余燿任; 許道平

目前國內垃圾處理方式已大多採用焚化處理，而焚化產生之飛灰大部份皆屬有害物質，以往處理方式為固化再予以掩埋，如此亦需場地掩埋。因此，將飛灰資源化成為重要之研究方向。以水熱式方法處理飛灰方式合成為類沸石，需時24小時(高溫狀態下)以上其缺點為耗時甚久，若以微波處理樣品處理時間僅需10分鐘左右其優點為節省大量時間及能源。因此，本研究利用家用微波爐處理焚化飛灰將其無害化後掩埋，處理焚化飛灰影響因子為礦化劑濃度、微波時間、固液比和微波功率。以直交表法對於合成樣品之陽離子交換能力(CEC)為目標，經多次試驗得最佳實驗條件為：(1)礦化劑濃度：2N NaOH(2)微波時間：10分鐘 (3)固液比：1/15 (4)微波功率：386W。利用此操作條件所得合成樣品之CEC由原先焚化飛灰樣品16meq/100g提高至70-80meq/lOOg之間。利用此最佳合成樣品處理人工廢水中重金屬，去除率達60%。