焚化底灰再利用於燒製紅磚可行性之探討

高思懷; 王鯤生; 謝政峰; 吳慶龍

台灣地區在民國九十年22座垃圾焚化廠興建完成後，每日將有5,000噸以上之灰渣需處理與處置。現階段國內的灰渣仍以掩埋方式處理，其中底灰之數量龐大，但重金屬溶出大多符合標準，單純的掩埋有違資源回收之趨勢。本研究選定兩座大型都市垃圾焚化廠，針對其焚化底灰進行基本特性分析，區分各粒徑物化特性之差異，選取其中細粒徑底灰，添加紅磚土進行燒結試驗，分析燒結試體之物化特性，並製成等比例試體磚，於實廠隧道窯燒成。重金屬總量分析中，以Pb、Zn及Cu含量較高，而Pb含量可達6,000mg/kg以上，Zn、Cu含量則多在1,000-3,000mg/kg。在溶出特性中Pb有超出溶出標準之虞，Zn之溶出率約30%，Cu之溶出率均在5%以下。燒結實驗中，試體之燒失量維持在4 -7%，膨脹率在±1%以下。在1,000℃、24hr的燒結條件下，底灰添加量需低於 10%，方可達CNS二等磚的標準。以隧道窯燒成之試體磚強度均大於120kg/cm/sup 2/，且有部份已達到一等磚之150kg/cm/sup 2/標準。吸水率大多符合一等磚15%之標準。以燒成品之物理特性而言，已具資源化之可行性。