以半連續式微波處理都市垃圾焚化飛灰中重金屬之研究

陳得時; 許道平

未來國內垃圾處理方式將以焚化處理為趨勢，而焚化產生之飛灰大部分皆屬有害物質，以往處理方式為固化再予以掩埋，唯飛灰中重金屬有溶出之虞，本研究之目的為利用微波萃取飛灰中重金屬，降低重金屬含量，使飛灰無害化後以一般廢棄物掩埋處理方式處理。以往萃取飛灰中重金屬之方式為淋洗或是震盪萃取，其缺點為耗時甚久，而微波萃取之優點為縮短萃取時間。因此本研究利用微波萃取找出最佳萃取液為HCl，並利用直交表法L9（3/sup 4/）設定4個實驗因子求出最佳微波萃取飛條件為；（1）微波功率546W、（2）萃取時間25秒、（3）HCl濃度 0.3M、（4）固液比1/20。於回收之萃取液中添加濃鹽酸後其pH值至0.57可再重複使用，以減少廢液量，降低處理成本，回收液之萃取效果為原萃取液的85～ 99％。微波萃取飛灰中鉛、銅、鋅及鎘之去除率分別為89.6、97.2、79.1及 92.8％。鎘在微波處理前之毒性溶出試驗（TCLP）溶出量為15.37mg/L，處理後之TCLP溶出量為0.16mg/L，已低於法規標準。鉛在微波萃取前之TCLP溶出量為 35.42mg/L，處理過後之TCLP溶出量為6.11mg/L。銅、鋅雖無法規標準之限制， TCLP重金屬溶出量皆有明顯的降低。