垃圾焚化飛灰萃取特性探討

高思懷; 蘇許文; 林家禾

都市垃圾焚化飛灰經由毒性特性溶出試驗顯示，重金屬如鉛、鎘、鉻、銅等經常超過法規標準，因而被視為有害廢棄物。飛灰之無害化處理常用固化法，但長期易崩解致使重金屬加速溶出；融熔法成本高，負擔頗重；萃取法應為經濟可行之方法。近年來有關飛灰固化之研究，發現採用磷酸鹽系固化劑對重金屬溶出具有相當之抑制效果。如採磷酸萃取飛灰，不但可溶出重金屬，洗出氯鹽，除去鈣離子，更將有利於飛灰之進一步處理或利用。本研究中採用之飛灰係採集自台北地區某大型都市垃圾焚化廠，其廢氣處理為半乾式洗煙法並配合噴入粉狀活性碳。研究中設計飛灰萃取實驗，係模擬TCLP程序，固定液固比，測定不同萃取時間及萃取液pH值（1~5）下重金屬溶出率，觀察萃取效率與萃取時間、萃取液pH值之相關趨勢。其次，改變不同萃取液固比（10 - 30），觀察萃取效率之關係性，選定溶出率最佳且萃取液用量較少之固液比。取相同最佳萃取條件以H/sub 2/SO/sub 4/、HCl及蒸餾水為萃取劑，以比較磷酸萃取劑之萃取效果。研究結果顯示，飛灰中之鉛、鋅、鎘以離子態、氫氧化合物、氯化物及硫酸鹽化合物等型態存在。最經濟且萃取效果較佳之實驗條件係在萃取時間約5 min、萃取劑pH值調整至3、液固比為20，萃取率鉛（40﹪）＞鋅（13﹪）＞鎘（1﹪），將萃取後之殘留飛灰再度烘乾做TCLP試驗，鉛、鋅、鎘的溶出濃度大多數可符合法規標準。以磷酸萃取劑和其他萃取劑對飛灰中重金屬萃取效率做比較，得知鉛的萃取率以磷酸和硫酸最佳，鋅萃取率以硫酸最佳，然對鎘而言則萃取效果皆不顯著。