添加氧化鐵及氧化矽燒製都市垃圾焚化底渣輕質骨材

大於200號篩之都市垃圾焚化底渣添加氧化鐵已可燒製成輕質骨材，為使底渣可全量應用於營建工程中，本研究將探討全量底渣配合外添加氧化矽及氧化鐵，燒製輕質骨材，期以提高底渣再利用之經濟價值。實驗程式包括兩段水洗、顎碎、濕式研磨、添加氧化矽、添加氧化鐵、高溫燒結等。實驗結果當燒結溫度為1100℃、10克粗粒徑底渣添加氧化矽1克、2.5克與少量(0.1-0.4克)Fe2O3即可燒製出較理想的輕質骨材，其密度皆小於1.6g/cm/sup 3/，且抗壓強度皆大於175kgf/cm/sup 2/。由此可發現都市焚化底渣經適當調質後，可燒結成輕質骨材。