都市垃圾焚化底渣以水萃及磷酸穩定為資源再利用前處理程序之研究

本研究探討水萃及磷酸穩定對於焚化底渣性質的改善情況，以評估作為底渣資源再利用前處理程序的可行性。我們針對不同粒徑範圍的底渣區分兩類，分別是粗、細底渣，並設定不同的再利用方式，粗、細底渣的區分是以200號篩篩分所得。水萃方面的研究參數為單段、多段水萃、水萃液固比等，磷酸穩定部分則探討不同濃度磷酸的效果，經過水萃磷酸穩定程序之後，分析底渣中氯鹽及重金屬的溶出情形、萃取液氯鹽及重金屬濃度、底渣重金屬的穩定情形等。結果顯示以兩段液/固比2，每段5分鐘之水萃流程，為較經濟適合之底渣水萃操作條件，後續再以磷酸處理粗粒徑底渣，則粗底渣內的重金屬可得到進一步的穩定，而可直接資源再利用於道路基材的使用，至於細底渣部份也可去除大量的鹽類，及減少重金屬溶出的趨勢，有利於後續搭配其他方法進行資源再利用。