液液萃取過程中萃取劑溶出之討論

液液萃取程序廣泛使用於回收貴重金屬及高價物質，至今仍為學術界所廣泛研究。過去的學者大多著重於萃取劑對欲萃取物的分離效果，關於萃取劑溶出對程序效果之影響則鮮少有人探討。萃取劑溶出指萃取劑脫離有機稀釋劑(煤油)而進入水中，造成萃取劑分離的困擾。影響溶出現象的因素包括pH值及萃取劑本身特性等，本研究主要選用萃取劑D2EHPA，在不同pH情況下進行萃取劑溶出實驗，萃取後之水樣以薄膜過濾並分析TOC。主要參數包括溶劑比、pH值及反應時間。萃取溶劑之稀釋劑含量多寡會影響到其黏滯性，進而影響反應時間。實驗結果指出，D2EHPA在中性pH值時會大量溶出，增加水中之TOC值。當D2EHPA配製為溶劑比1:10及1:1之萃取溶劑時，約在pH5會開始大量溶出，而溶劑比5:1時則在更低pH值時即發生此現象，且D2EHPA在1:10之溶劑比下比1:1及5:1能更早達到平衡。這代表稀釋劑含量高時，不但能使萃取劑與廢水快速混合均勻，更能減緩萃取劑溶出現象。