即時分析都市垃圾焚化底渣燒製輕質骨材生成之CO2

早期輕質骨材皆以天然材料為素材，如浮石、膨脹頁岩、板岩、黏土礦物等，膨脹氣體強烈逸出為形成輕質骨材的重要機制，而氣體之來源主要和原料內成份於加熱過程中分解有很大之關係，研究指出在高溫時所釋放的氣體，皆和CO2之形成有關，因此本研究嘗試以都市垃圾焚化底渣，自行設計輕質骨材膨脹氣體收集裝置，針對不同加熱溫度所產生出的CO2進行線上逸氣分析(On-line Evolved Gas Analysis, On-line EGA)。為研究如何量測燒製過程所產生的CO2，首先將CO2收集後利用線上分析系統分析，在系統操作條件固定之下，進行觀察。線上逸氣分析系統主要為三個部份，一、分析系統。二、氣體標準品進樣系統。三、氣體標準品配置。確認系統穩定後，將焚化底渣置入加熱設備，於不同燒結氣氛下(N2和Air)進行量測氣體產生之變化。由層析圖譜內觀察到，當CO2在高溫持溫時大量產生，則粒料會有較佳的膨脹性，而還原氣氛有助於CO2於高溫持溫時穩定生成，因此可得到優良之輕質骨材。